## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
Processos de Soldagem
Prof. Dr. ALEXANDRE SALDANHA DO NASCIMENTO
saldanha77@yahoo.com.br
asn@ufpa.br
Belém 2023.4

## Slide 2
TERMINOLOGIA
DA
SOLDAGEM

## Slide 4
CONCEITOS
METAL DE ADIÇÃO
Material adicionado, no estado líquido, durante a soldagem por fusão (ou a brasagem). O metal de adição deve ser selecionado de acordo com o metal base, as características e a aplicação da junta a ser soldada.
Material da peça que passa pelo processo de soldagem.
METAL DE BASE
(Welding) é o processo de união de materiais, a Solda (weld) é o resultado deste processo.
SOLDAGEM
“SOLDAGEM É UM PROCESSO VERSÁTIL...”
POÇA DE FUSÃO
Região em fusão, a cada instante, durante uma soldagem por fusão.

## Slide 6
ZONA NÃO AFETADA
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
É a região constituinte da junta soldada que não sofreu qualquer alteração em suas características físicas, químicas ou metalúrgicas, ou seja, o material utilizado para a construção da estrutura metálica, nesta região, não sofreu qualquer influência do processo de soldagem.

## Slide 7
ZONA TERMICAMNETE AFETADA
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
Nesta região, de grande interesse no campo da metalurgia da soldagem, embora a temperatura de processamento não tenha sido suficiente para modificar o estado físico dos materiais envolvidos, ocorrem importantes transformações metalúrgicas no estado sólido, ou seja, são registradas importantes alterações nas propriedades iniciais do metal base.
Entre as transformações citadas encontram-se principalmente o crescimento de grãos (aços e outros), dissolução ou coalescimento de precipitados (ligas de alumínio cobre), e o recozimento (ligas alumínio magnésio).

## Slide 8
ZONA FUNDIDA
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
É a região na qual a temperatura de processamento é suficiente para fundir os materiais envolvidos, ou seja, parte de metal de base juntamente com parte do metal de adição passam para a forma líquida formando a denominada poça de fusão.
Nesta região, diversos fenômenos ligados a metalurgia física manifestam-se simultaneamente, dando origem a uma série de transformações, não só de origem metalúrgica, como também química e física
A forma como ocorre a solidificação da zona fundida após o resfriamento da região tem grande influência na qualidade final da junta soldada com influência direta na susceptibilidade a defeitos, assim como no comportamento mecânico da junta soldada.
A massa metálica resultante na zona fundida é denominada de metal de solda. É constituída de parte de metal de base e parte de metal de adição. A relação entre as quantidades presentes destes elementos no metal de solda é definida pela grandeza denominada de diluição.

## Slide 9
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
Em condições práticas nem sempre é tarefa fácil identificar o início e fim de cada região, havendo em alguns casos a necessidade de recorrer a alguns ensaios, como por exemplo, o de microdureza.
ZTA. Aumento nominal: 12X. Ataque: nital 2%.

## Slide 10
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA

## Slide 11
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
- Corresponde à região que esteve momentaneamente no estado líquido e cuja solidificação resultou da cessação ou afastamento da fonte de calor. Pode ser obtida em um ou vários passes.
  Zona fundida
- Envolve a zona fundida. É a região que, durante a soldagem, foi aquecida entre as linhas liquidus e solidus. Para os metais puros, se reduz a uma superfície.
2. Zona de ligação
- Ocorrem modificações da estrutura ou de constituição do metal que esta sendo soldado. O calor proveniente da soldagem é a causa principal dessas transformações.
3. Zona termicamente afetada
- Se refere ao metal que não sofreu modificações metalúrgicas. Excluem-se as alterações mecânicas como, por exemplo, as deformações e as tensões residuais.
4. Zona não afetada

## Slide 12
DILUIÇÃO
É a quantidade percentual de metal de base que entra na composição do metal de solda, podendo variar desde valores muito baixos, como na solda brasagem, chegando a valores extremos (100%) no caso da soldagem autógena.
A figura ao lado, ilustra esta condição, considerando um esquema de uma seção transversal de uma junta soldada.
  Quanto maior for a quantidade de metal de base no cordão de solda, maior será a diluição.
  O controle da diluição em uma junta soldada é um importante fator a ser considerado no controle da qualidade na soldagem.
  Por ex: caso o metal de base apresente elevado teor de algum elemento considerado nocivo a junta, menor deverá ser a diluição

## Slide 13
DILUIÇÃO

## Slide 14
Influência de diferentes fatores na diluição
(a): soldas de topo, com penetração total e sem chanfro apresentam alta diluição;
(b) e (c): soldas em juntas chanfradas e com vários passes apresentam menor diluição;
(f) e (g): soldas realizadas em condições idênticas mas em chapas de espessuras diferentes
(d) e (e): juntas idênticas soldadas por processos ou condições de soldagem diferentes;
DILUIÇÃO

## Slide 15
PENETRAÇÃO
É a distância da superfície original do metal base ao ponto em que termina a fusão, medida perpendicularmente à mesma.
Profundidade de fusão (também conhecida como "penetração") é a distância que a fusão se estende no metal base ou no passe anterior da superfície derretida durante a soldagem.

## Slide 16
LARGURA DO CORDÃO
  É necessário para garantir toda a seção do chanfro;
  Excesso implica em gasto de material e energia;
  Falta implica em defeitos geométricos (concentradores de tensão e redutores da espessura útil).

## Slide 17
REFORÇO
  É o material depositado em excesso, além do necessário para preencher a junta (NBR 10474);
  O objeto é garantir o preenchimento completo da espessura;
  Pode ser na face do enchimento (sobre o cordão) ou na face da raiz (sob o cordão).

## Slide 18
REFORÇO

## Slide 19
GEOMETRIA TRANSVERSAL DO CORDÃO DE SOLDA

## Slide 20
CORDÃO DE SOLDA
  Depósito de material obtido pela deposição de uma única poça de fusão;

## Slide 21
PASSE
  Depósito de material obtido pela deposição sucessiva e sobreposta de cordões;
  Uma solda pode ser feita de um único passe ou de múltiplos passes;

## Slide 22
  Em soldagem multi-passes, acredita-se que quanto maior o número de passes, maior as tensões/distorções (para um mesmo volume de solda)
  Entretanto, um maior número de passes pode ter vantagens metalúrgicas (passe de revenido, energia apropriada, formato apropriado, etc.);
  Difícil prever o efeito que prevalece;
  Cada passe deve deixar uma abertura adequada para a deposição do passe subseqüente, para evitar falta de fusão.
PASSE
• (R)Passe de raiz;
• (E)Passe de enchimento;
• (A)Passe de acabamento.
TIPOS DE PASSES

## Slide 23
  Passe de raiz (dado pelo lado da abertura da junta);
  É diferente de passe de verso (dado pelo lado oposto à abertura da junta);
  Pode ser aplicado como primeiro passe (mas sempre pelo lado oposto ao do chanfro) ou após completar a seqüência de passes.
PASSE DE RAIZ
remoção de passe de raiz
  Feito por processos térmicos (arco-grafite = goivagem) ou mecânico (esmerilhadeira)
  para garantir a integridade da solda por problemas no passe de raiz
  preenchido com novos passes.
PASSE

## Slide 24
EXECUÇÃO DE UMA SOLDA DE VÁRIOS PASSES
PASSE

## Slide 25
PASSE
  Junta de liga INCONEL 600 com 3 polegadas (76 mm) de espessura, concluída com metal de enchimento INCONEL de 9.062 polegadas (1,6 mm) de diâmetro e fluxo de arco submerso INCOFLUX 4;
  os numerais indicam a sequência de colocação do cordão;

## Slide 26
PASSE
GTAW: tempo estimado para conclusão da junta - 250 minutos

## Slide 27
PASSE RETO
PASSE COM TECIMENTO
PASSE
  O tecimento pode reduzir o número de passes.

## Slide 28
PASSE

## Slide 29
CAMADA
PASSE
: Conjunto de passes localizados em uma mesma altura no chanfro.
  Em mais de um passe por camada, os passes devem ser dados alternadamente, partindo-se de cada lateral na direção do centro;

## Slide 30
SOLDA INTERMITENTE
(1)
(1)
(2)
(2)

## Slide 31
SOLDA INTERMITENTE
(1)
(1)
(2)
(2)

## Slide 32
EMPURRANDO
RETO
PUXANDO
Ângulo de ataque

## Slide 33
ASPECTOS DA GEOMETRIA
Ângulo de ataque

## Slide 34
ENADE - 2005

## Slide 35
JUNTAS
• região física onde será feita a união por soldagem;
• A geometria e posicionamento da peças determinam esta região (ou os tipos de juntas);
• Sempre haverá um procedimento que conduzirá a uma união com menor custo total (preparação da junta e soldagem) e com melhores propriedades mecânicas;
Tipos de Junta: Os tipos usuais de junta são:
  de topo (butt),
  de ângulo (tee),
  de canto (corner),
  sobreposta (lap)
  e de aresta (edge).

## Slide 36
JUNTAS

## Slide 37
JUNTAS
• chapas finas (< 1,5 mm);
• processos de baixa energia (TIG e oxiacetileno) ou alta energia concentrada (Plasma, Laser);
• sem ou com uso de material de adição.
• chapas finas ou médias;
• processos de baixa energia (TIG e oxiacetileno) ou alta energia concentrada (Plasma, Laser);
• com uso de material de adição.
  As juntas de arestas podem ser preechidas por cima – “flare-but-weld” ou por baixo – “flare-V-weld ou flare-semi V weld”:

## Slide 38
JUNTAS

## Slide 39
CHANFRO
  Corte efetuado na junta para possibilitar/facilitar a obtenção de uma solda com a penetração desejada. É usado quando a espessura dos componentes da junta impede a obtenção da penetração desejada sem o chanfro. O uso de um chanfro diferente do tipo I, implica na necessidade de se usar metal de adição. A escolha do tipo de chanfro e suas dimensões dependem de muitos fatores como o material base, sua espessura, o tipo de junta, o processo de soldagem, a possibilidade de se acessar os dois lados da junta, a posição de soldagem e as características desejadas para a junta.

## Slide 40
Chanfro reto ou em I
  Preparação econômica;
  para pequenas espessuras (ate 3 mm), usando-se só um passe e processos de baixa energia (TIG, ER e oxiacetileno) ou alta energia concentrado (Plasma, Laser – podendo chegar ate 10 mm na técnica keyhole);
  para espessuras de 3 mm a 6 mm, usando-se dois passes (um de cada lado) e processos de baixa e média energia (ER);
  para espessuras média (até 12 mm), usando-se dois passes (um de cada lado) e processos de média e alta energia (MIG/MAG, ET e AS);
CHANFRO

## Slide 41
Chanfro em V e semi-V
  Preparação de fácil execução;
  permite penetração total com acesso só de um lado;
  no passe de raiz, usa-se processo de baixa energia;
  propicia tensões/deformações angulares.
CHANFRO

## Slide 42
Chanfro em Y e semi-Y
  Também de fácil preparação
  Junta mais econômica do que V (para mesma espessura)
- material de adição;
- tempo de soldagem;
  Exige passe no verso (acesso dos dois lados) ou mata-junta;
  para processos de média ou alta energia;
  também propicia tensões/deformações angulares (menos do que em V).
CHANFRO

## Slide 43
Chanfro em U (tulipa) e J
  alto custo de preparação;
  econômica para grandes espessuras (comparada com a V):
- material de adição;
- tempo de soldagem;
  baixa deformação angular;
  para passe de raiz, com pequena face de raiz, tem de se usar processos de baixa energia;
  para passe de raiz, com com grande face de raiz, tem de se usar processos de alta energia e com passe no verso;
CHANFRO

## Slide 44
Chanfro em X e em K
  Também de fácil preparação
  econômica para grandes espessuras (comparada com a V):
- material de adição;
- tempo de soldagem;
  equilíbrio de tensões/deformações angulares;
  Custo de preparação mais alto do que V, mas menor do que U;
  acesso dos dois lados;
  para passe de raiz, com pequena face de raiz, tem de se usar processos de baixa energia;
  para passe de raiz, com com grande face de raiz, tem de se usar processos de média e alta energia;
CHANFRO

## Slide 45
Chanfro em duplo U e duplo J
  características similares à U, mas para espessuras ainda maiores;
  reduz ainda mais as tensões/deformações angulares (equilíbrio);
CHANFRO

## Slide 46
CHANFRO

## Slide 47
ELEMENTOS DE UM CHANFRO
  Encosto ou nariz (s) (nose, groove face): Parte não chanfrada de um componente da junta.
  Abertura de raiz, folga ou fresta (f) (root opeming): Menor distância entre as peças a soldar.
  Ângulo de abertura da junta (α) (groove angle) e ângulo de chanfro (β) (bevel angle). Os elementos de um chanfro são escolhidos de forma a permitir um fácil acesso até o fundo da junta, mas, idealmente, com a menor necessidade possível de metal de adição.

## Slide 48
Abertura de Raiz
  é a separação entre membros a serem unidos na raiz da junta (NBR 10474);
  conhecido também por folga;
  a função principal é garantir a penetração;
  desvantagens de uma f grande:
- perfuração;
- tensões (contração);
- dificuldades de posicionamento (alinhamento).
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 49
Face de Raiz
  é a parte da face do chanfro adjacente à raiz da junta (NBR 10474);
  conhecido também por encosto ou altura do nariz
  as funções principais são:
  controle da penetração (evita perfurar)
  diminuir volume de solda (custo/tensões).
  desvantagens de um “e” grande:
  dificulta penetração;
  preparação mais difícil.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 50
Ângulo de Chanfro
  é o ângulo integral entre as bordas preparadas dos componentes (NBR 10474);
  a função principal é facilitar o acesso da ponta do eletrodo ou tocha e garantir fusão nas laterais;
  desvantagens de um “α” grande:
- custo (preparação/material e tempo de soldagem)
- tensão/deformação angular
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 51
Ângulo de Bisel
  é o ângulo formado entre a borda preparada do componente e um plano perpendicular à superfície deste componente (NBR 10474);
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 52
Raio de Chanfro
  é o raio de curvatura na confecção do chanfro em U ou J
  a função principal é evitar uma intercessão aguda entre a face lateral de chanfro e o fundo do chanfro
  alto custo de preparação;
  é ancompanhado de uma ângulo de bisel menor do que, por exemplo, para junta em V.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 53
Raio de Chanfro
  para uma dada espessura de chapa, haverá sempre uma faixa de combinação entre o ângulo de chanfro e a abertura da raiz que resultará na mínima quantidade de material depositado;
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 54
ELEMENTOS DE UM CHANFRO
  Macrografia do passe raiz sem cobre-junta em MIG/MAG-PV (espessura da chapa 19 mm).
  ER celulósico
Aspecto da irregularidade do cordão
simples
dupla

## Slide 55
Filete
ELEMENTOS DE UM CHANFRO
• Filete Côncavo
• Filete Convexo

## Slide 56
Filete
ELEMENTOS DE UM CHANFRO
  O cordão convexo é melhor quando à geração de tensões devido à contração de solidificação
  O cordão côncavo é melhor quando à concentração de tensões entre o cordão e o metal (fator de forma)
  O cordão ideal é levemente convexo

## Slide 57
Raiz do Filete (AWS A3.0)
  Os pontos da interseção entre as superfícies da raiz do cordão e do metal de base
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 58
Unha do Filete (AWS A3.0)
  A junção da face do cordão como o metal de base
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 59
Perna do Filete (AWS A3.0)
  A distância da raiz da junta até a unha do filete de solda;
  O filete pode ter pernas iguais ou desiguais.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 60
Garganta Teórica (AWS A3.0)
  A distância do começo da raiz perpendicular à hipotenusa do maior lado do triângulo que pode ser inscrito dentro da seção transversal do filete de solda. Esta dimensão é baseada na suposição de que a abertura da raiz é nula.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 61
Garganta Efetiva (AWS A3.0)
  A mínima distância subtraída de qualquer convexidade entre a raiz de solda e a face do filete de solda.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 62
Garganta Real (AWS A3.0)
  A distância mais curta entre a raiz de solda e a face do filete de solda.
ELEMENTOS DE UM CHANFRO

## Slide 63
  É a tolerância permissível na preparação e montagem de um junta, visando facilitar, porém sem afetar significativamente o desempenho operacional de um procedimento de soldagem;
  OS Valores são subjetivos e são especificados pelo projetista, sem muita avaliação do ponto de vista de variáveis essenciais da qualificação dos procedimentos;
  Geralmente “usa-se recomendações de norma (por exemplo, a AWS D1.1)
TOLERÂNCIA DIMENSIONAL

## Slide 64
POSIÇÕES DE SOLDAGEM
POSIÇÕES TÍPICAS DE CORDÕES DE JUNTA DE TOPO

## Slide 65
POSIÇÕES TÍPICAS DE CORDÕES DE JUNTA EM ÂNGULO
POSIÇÕES DE SOLDAGEM

## Slide 66
COBRE-JUNTA (MATA-JUNTA)
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  material colocado na parte posterior da junta a ser soldada, para suportar o metal fundido durante a soldagem (NBR 10474);
  tem a função de garantir a penetração sem perfuração.

## Slide 67
Permanente
Postiço
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  Por exemplo, anéis para tubos com ou sem espaçadores
  Cobre
  Cerâmico

## Slide 68
Vantagens
Desvantagens
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  Rapidez e segurança na fabricação do passe de raiz;
  Folga grande (tensões, volume de material e tempo de soldagem);
  Trabalho e tempo para colocação;
  O permanente é ponto de concentração de tensões;
  O postiço de cobre pode contaminar a solda por ação direta do arco;
  O postiço cerâmico é não reutilisável.

## Slide 69
PONTAS REMOVÍVEIS (ORELHA)
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  Ponta postiças (retiradas após a soldagem)
  Continuidade da transferência de calor e campo magnético
Funções
  Prevenir super aquecimento nas extremidades, sem necessidade de alteração de parâmetros nesta região;
  Transferência de defeitos na abertura e apagamento do arco em processos automáticos e semiautomáticos para fora da peça;
  Prevenir sopro magnético por efeito extremidade;
  “Testemunho”

## Slide 70
FIXAÇÃO DAS BORDAS
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  Objetiva manter as bordas na mesma posição antes e durante a soldagem;
  Fixação por pontos:
  Usar espaçadores postiços para evitar contração da folga após ponteamento.

## Slide 71
FIXAÇÃO DAS BORDAS
Fixação mecânica
MÉTODOS DE FIXAÇÃO DURANTE MONTAGENS
  “Cachorros”;
  Cunhas;
  Parafusos;
  Sistemas hidráulicos.

## Slide 72
INTRODUÇÃO
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM
  Quando alguém quer transmitir um recado, pode utilizar a fala ou passar seus pensamentos para o papel na forma de palavras escritas.
  Quem lê a mensagem fica conhecendo os pensamentos de quem a escreveu.
  Quando alguém desenha, acontece o mesmo: passa seus pensamentos para o papel na forma de desenho.
  A escrita, a fala e o desenho representam idéias e pensamentos.

## Slide 73
INTRODUÇÃO
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM
  A PALAVRA:
- Dificilmente transmite a ideia da forma de uma peça.
  A PEÇA:
- Nem sempre pode servir de modelo.
  A FOTOGRAFIA:
- Não esclarece os detalhes internos da peça.
  O DESENHO:
- Transmite todas as idéias de forma e dimensões de uma peça, e ainda fornece uma série de informações, como:
* material de que é feita a peça
* acabamento das superfícies
* a tolerância de suas medidas, etc

## Slide 74
INTRODUÇÃO
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM
  O desenho mecânico, como linguagem técnica, tem necessidade fundamental do estabelecimento de regras e normas.
  É evidente que o desenho mecânico de uma determinada peça possibilita a todos que intervenham na sua construção, mesmo que em tempos e lugares diferentes, interpretar e produzir peças tecnicamente iguais.
  Isso, naturalmente, só é possível quando se têm estabelecidas, de forma fixa e imutável, todas as regras necessárias para que o desenho seja uma linguagem técnica própria e autêntica, e que possa cumprir a função de transmitir ao executor da peça as idéias do desenhista

## Slide 75
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

## Slide 76
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

## Slide 77
SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

## Slide 78
SIMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM
Hy iniciar
AP...
iir Ant..
Quando a linha de chamada é "quebrada" significa que a mesma aponta para um membro específico da
junta que deve ser chanfrado (figura 3.7).
Ses...
Ses..
Ses..
Ses..
03-...
Micr..
Sim..
Sim..
Sim..
2-T...
V 13:13
  A linha de referência deve estar na horizontal e a linha de chamada deve fazer um ângulo de 60° comesta, segundo a figura abaixo

## Slide 79
SIMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM
Hy iniciar
AP...
iir Ant..
Quando a linha de chamada é "quebrada" significa que a mesma aponta para um membro específico da
junta que deve ser chanfrado (figura 3.7).
Ses...
Ses..
Ses..
Ses..
03-...
Micr..
Sim..
Sim..
Sim..
2-T...
V 13:13

## Slide 80
SIMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM
Hy iniciar
AP...
iir Ant..
Quando a linha de chamada é "quebrada" significa que a mesma aponta para um membro específico da
junta que deve ser chanfrado (figura 3.7).
Ses...
Ses..
Ses..
Ses..
03-...
Micr..
Sim..
Sim..
Sim..
2-T...
V 13:13

## Slide 81
TIPOS DE SOLDA
SIMBOLOS BÁSICOS DA SOLDAGEM
TIPOS DE CONTORNO
CORDÃO
(junta de topo)
FILETE
(junta em ângulo)
côncavo
plano
cônvexo
FILETE
FILETE
FILETE

## Slide 82
SIMBOLOS BÁSICOS DA SOLDAGEM

## Slide 83
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 84
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 85
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 86
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 87
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 88
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS
  Quando a linha de chamada é “quabrada” significa que a mesma aponta para um membro específico da junta que deve ser chanfrado, figura abaixo.

## Slide 89
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 90
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 91
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 92
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 93
EXERCÍCIOS

## Slide 97
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
  A altura da perna da solda,
  A profundidade do chanfro
  Ângulo do chanfro a ser feito.
  Abertura da raiz
  A penetração de solda
  Garganta efetiva.
  A comprimento e o espaçamento do cordão de solda.
As dimensões da solda são representadas por números colocados ao lado do símbolo ou dentro dele. Indicam

## Slide 98
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 99
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 100
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 101
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 102
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO
1) A penetração da raiz da solda em ângulo virá indicada em parênteses.
2) As pernas da solda estão indicadas ao lado esquerdo do símbolo de solda em ângulo

## Slide 103
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO
3) No caso de solda de pernas desiguais, as cotas devem indicar primeiro a altura da perna e depois o seu comprimento.

## Slide 104
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO
4) A abertura da raiz em todos os tipos de solda deve ser representada dentro do símbolo de solda.

## Slide 105
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO
5) As dimensões de uma solda descontínua são indicadas à direita do símbolo. .
Indica-se primeiro o comprimento e a seguir o espaçamento entre os centros.

## Slide 106
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO DESCONTÍNUAS

## Slide 107
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM ÂNGULO DESCONTÍNUAS

## Slide 108
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM CHANFRO
  A profundidade de preparação do bisel vem indicada à esquerda da penetração da junta e sem parêntese.

## Slide 109
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO – SOLDAS EM CHANFRO
  A profundidade de preparação do bisel vem indicada à esquerda da penetração da junta e sem parêntese.

## Slide 110
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO (”L” “T”) – SOLDAS EM CHANFRO + SOLDA EM ÂNGULO

## Slide 111
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO (”L” “T”) – SOLDAS EM CHANFRO + SOLDA EM ÂNGULO

## Slide 112
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
  A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
  A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da solda, fora dos parênteses.
  Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.
JUNTAS DE TOPO

## Slide 113
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
  A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
  A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da solda, fora dos parênteses.
  Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.
JUNTAS DE TOPO

## Slide 114
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
  A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
  A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da solda, fora dos parênteses.
  Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.
JUNTAS DE TOPO

## Slide 115
SÍMBOLOS SUPLEMENTARES DE SOLDA

## Slide 116
SÍMBOLOS SUPLEMENTARES DE SOLDA

## Slide 117
SÍMBOLOS DE ACABAMENTO
C – rebarbamento;
G – esmerilhamento;
M – usinagem;
R – laminação;
H – martelamento.

## Slide 118
POSICIONAMENTO DOS SÍMBOLOS

## Slide 119
SIMBOLOGIA DE ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS

## Slide 120
SIMBOLOGIA DE ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS

## Slide 121
Nota: As dimensões devem ser indicadas em mm
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
a) Para especificar ensaios de soldas ou partes de um equipamento onde somente o comprimento da seção necessite ser considerado, a dimensão correspondente deve ser colocada à direita do símbolo.
b) Quando o ensaio for realizado em todo o comprimento da junta não há necessidade de incluir o valor do comprimento no símbolo.

## Slide 122
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
c) Quando o ensaio for realizado em menos de 100 % do comprimento total da solda, a percentagem correspondente deve ser colocada no lado direito do símbolo básico
d) Para especificar um determinado número de ensaios a serem conduzidos, o número correspondente deve ser colocado entre parênteses acima ou abaixo do símbolo básico, dependendo do lado da junta a ser ensaiado.
e) Quando não houver obrigatoriedade de executar o ensalo por um lado específico, o posicionamento dos símbolos será na interrupção da linha de referência (figura 3.31).
No caso de RAD, o número entre parênteses indica a quantidade
de filmes a serem executados em posições aleatórias

## Slide 123
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
EXEMPLOS
C- Ensaios combinados de partículas magnéticas e líquido penetrante do lado oposto à seta, em toda a extensão da junta.
D- Ensaios combinados de ultra-som e radiografia do lado da seta e ensaio visual do lado oposto à seta, em toda extensão da junta;

## Slide 124
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
EXEMPLOS
N- Ultra-som, em número de (2) dois, sem lado específico, em conformidade com o procedimento 376;
O- Ensaio visual em toda a extensão soldada, a ser realizado do lado da seta e líquido penetrante em 50
mm da extensão soldada, a ser realizado do lado oposto da seta;

## Slide 125
LINHAS DE REFERÊNCIA MÚLTIPLAS

## Slide 126
LINHAS DE REFERÊNCIA MÚLTIPLAS
1ª. operação: Soldagem do chanfro em "K";
2ª. operação: Realização de ensaio por partículas magnéticas, em 50 mm da extensão
soldada, em ambos os lados, conforme procedimento 235.

## Slide 127
LINHAS DE REFERÊNCIA MÚLTIPLAS
LP

## Slide 128
EXERCÍCIOS

## Slide 129
FAZER A SIMBOLOGIA

## Slide 130
FAZER O CORTE

## Slide 131
  O Mesmo lado da seta deve possuir:
  Ângulo de 45º
  Profundidade de preparação de 10 mm
  Penetração de 12 mm
  Utilizar Junta de ângulo em “T”
  Chanfro em duplo J
  O Lado oposto da seta deve possuir:
  Ângulo de 30º
  Abertura de raiz de 3 mm
  Profundidade de preparação de 8 mm
  Penetração de 10 mm
Utilizando as informações a seguir, construa a simbologia desejada:

## Slide 132
resolução

## Slide 133
  Utilizar chanfro em “K” na junta de ângulo em “L”;
  O mesmo lado da seta deve possuir:
    Ângulo de Chanfro de 30º,
    Profundidade de preparação do
    bisel de 12 mm,
    Penetração da solda de 15 mm,
    Abertura de raiz de 3 mm ;
  O lado oposto da seta deve possuir:
    Ângulo de chanfro de 45º,
    Profundidade de preparação do bisel de 8 mm,
    Penetração da solda de 10 mm .
Considerando a Representação ao lado e as informações a seguir construa o desenho do corte da solda desejada.

## Slide 134
resolução

## Slide 135
  Solda de chanfro em “duplo U”
  O Lado oposto da seta deve possuir
    ângulo de chanfro de 30º,
    abertura de raiz de 2mm,
    profundidade de preparação
    do bisel de 6mm
    penetração da solda de 8mm;
  O mesmo lado deve possuir:
    ângulo de chanfro de 35º,
    profundidade de preparação do bisel de 8mm
    penetração da solda de 10mm.
Utilizando as informações a seguir e considerando uma junta de topo (conforme figura ao lado) , construa a simbologia desejada:

## Slide 136
resolução

## Slide 137
  Solda de ângulo com chanfro em “meio V”
  O mesmo lado da seta deve possuir:
    ângulo de chanfro de 45°,
    abertura de raiz de 3mm,
    profundidade de preparação
    do bisel de 5mm,
    penetração da solda de 7mm,
    perna vertical de 8mm e
    perna horizontal de 7mm.
Utlizando as informações a seguir e considerando uma junta de ângulo em “T” (figura ao lado), construa a simbologia desejada

## Slide 138
resolução

## Slide 139
  Construa a simbologia adequada
  Descreva a simbologia
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:

## Slide 140
resolução
Solda de chanfro em “V” com ângulo de chanfro de 45º e abertura de raiz de 3mm do mesmo lado da seta

## Slide 141
  Construa a simbologia adequada
  Descreva a simbologia
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:

## Slide 142
resolução
Solda de chanfro em “V” com ângulo de 35º, abertura de raiz de 3 mm e profundidade de preparação de 7mm do lado oposto à seta

## Slide 143
  Construa a simbologia adequada
  Descreva a simbologia
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:

## Slide 144
resolução
ângulo de 30º, abertura de raiz de 3mm, profundidade de preparação do bisel de 7mm, Penetração de 9mm do mesmo lado da seta; ângulo de 45º, profundidade de preparação de 8mm, penetração de 10mm do lado oposto à seta

## Slide 145
  Construa a simbologia adequada
  Descreva a simbologia
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:

## Slide 146
resolução
Solda de chanfro em “meio V” com projeção no lado oposto de 2 mm, ângulo de 30º, abertura de raiz de 2mm, profundidade de preparação de 9mm e penetração da solda de 14mm do lado oposto à seta.

## Slide 147
  Construa a simbologia adequada
  Descreva a simbologia
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:

## Slide 148
resolução
Solda de ângulo com chanfro em “meio V” com ângulo de chanfro de 45°, abertura de raiz de 3mm, profundidade de preparação de bisel 5mm, penetração de solda 7mm, perna vertical de 8mm e perna horizontal de 7mm do mesmo lado da seta

## Slide 149
FIM