## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
Processos de Soldagem
Prof. Dr. ALEXANDRE SALDANHA DO NASCIMENTO
saldanha77@yahoo.com.br
asn@ufpa.br
Belém 2023.4

## Slide 2
Cap. 1 – Introdução, importância da soldagem, definições, formação de uma junta, obstáculos, comparação com outros processos de união, vantagens e desvantagens;
Cap. 2 – EPI's;
Cap. 3 – Terminologia e Simbologia;
Cap. 4 – Fontes de soldagem;
Cap. 5 – Física do arco;
1ª. Avaliação
Cap. 6 – Eletrodo Revestido;
Cap. 7 – TIG;
Cap. 8 – MIG/MAG;
Cap. 9 – Arame Tubular;
Cap. 10 – Arco Submerso;
2ª. Avaliação
SEMINÁRIOS (até 5 alunos por grupo) PROCESSOS ESPECIAIS (Não-convencionais, Derivativos e Híbridos).
EMENTA

## Slide 3
1. Marques, P.V., Modenesi, P.J. Bracarense, A.C. Soldagem - Fundamentos e Tecnologia Ed. UFMG, Belo Horizonte, 2005, 362 p.
2. Quites, A.M... Introdução à Soldagem a Arco Voltaico Soldasoft, Florianópolis, 2002, 352 p.
3. Okumura, T., Taniguchi, C. Engenharia de Soldagem e Aplicações, LTC, Rio de Janeiro, 1982, 461 p.
4. Drapinski, J. Elementos de Soldagem. Me Graw-Hill, São Paulo, 1978, 280 p.
5. Wainer, E. et al. Soldagem-Processos e Metalurgia. Ed. Edgard Blücher Ltda, São Paulo. 1992, 494 p.
6. Cary. H.B. Modem Welding Technology. 4ª edição, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1998, 780 p.
7. American Welding Society Welding Handbook - Welding Processes Volume 2, 8 edição AWS. Miami. 1991, 955 p.
8. Soldagem & Técnicas Conexas: Processos. Ivan Guerra Machado, 1996.
9. Scotti, A; Ponomarev, V., "Soldagem MIG/MAG: Melhor Entendimento, Melhor Desempenho", Artliber Editora Ltda, São Paulo, SP, 2008.
11. NORRISH, J. Advanced Welding Process, 375pg, Cranfield Institute of Technology, 1992, p. 147.
12. Reis, R.P. & Scotti, A., Fundamentos e Prática da Soldagem a Plasma, 1. ed. São Paulo: Artliber Editora, 2007. v. 1000. 147 p 5.
Sites:
http://www.demet.ufmg.br/labs/soldagem/ www.cimm.com.br www.infosolda.com.br
http://www.sitedasoldagem.com.br/
Referências Bibliográficas

## Slide 4
ROTEIRO SEMÍNÁRIO
  CONCEITO DO PROCESSO
  BREVE HISTÓRICO
  EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
  VANTAGENS E DESVANTAGENS
  APLICAÇÕES
  INOVAÇÕES

## Slide 5
IMPORTÂNCIA DA
SOLDAGEM
  Introdução
A soldagem é mais do que apenas unir metais; ela é uma disciplina crítica que afeta a durabilidade e a qualidade em indústrias como automotiva, aeroespacial, energia, e muito mais.
  Contribuição para a Manufatura
A soldagem é responsável por aproximadamente 50% do PIB manufatureiro dos Estados Unidos, demonstrando seu papel vital na economia.
  Tecnologias Avançadas
A soldagem é fundamental na fabricação de estruturas complexas como turbinas a jato, espaçonaves e sistemas de tubulações em usinas nucleares.
  Inovação e Sustentabilidade
Novas técnicas de soldagem estão emergindo para atender às demandas de eficiência energética e redução de emissões.
  Interdisciplinaridade
O campo da soldagem cruza com outras disciplinas da engenharia, como ciência dos materiais, engenharia mecânica e até mesmo ciência da computação para simulações e automação.
  Segurança e Integridade Estrutural
A qualidade da soldagem é crucial para a segurança em setores críticos, como infraestrutura civil, transporte e instalações médicas.
  Pesquisa e Desenvolvimento
Investimentos contínuos em P&D estão levando a avanços em métodos de soldagem, tornando-os mais eficazes, seguros e ambientalmente amigáveis.

## Slide 6
IMPORTÂNCIA DA
SOLDAGEM
SETORES QUE UTILIZAM A SOLDAGEM
naval
eletro-eletrônico
aeroespacial
construção civil

## Slide 7
IMPORTÂNCIA DA
SOLDAGEM
SETORES QUE UTILIZAM A SOLDAGEM
automobilística
petroquímica
farmacêutica
alimentos e bebida

## Slide 8
APLICAÇÕES

## Slide 9
APLICAÇÕES

## Slide 10
POR QUE ESTUDAR SOLDAGEM?
Fonte: “ALÍVIO DAS TENSÕES RESIDUAIS DE SOLDAGEM POR SHOT PEENING NA CONSTRUÇÃO NAVAL”; Marcela Correia Esteves; UFRJ 2015

## Slide 11
POR QUE ESTUDAR SOLDAGEM?

## Slide 12
POR QUE ESTUDAR SOLDAGEM?

## Slide 13
MÁQUINA PENDULAR DE IMPACTO

## Slide 14
MÁQUINA PENDULAR DE IMPACTO

## Slide 15
MÁQUINA PENDULAR DE IMPACTO

## Slide 16
DEFINICÕES
DE
SOLDAGEM

## Slide 17
"Processo de união de metais por fusão".
"Operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando, na junta soldada, a continuidade de propriedades físicas, químicas e metalúrgicas".

## Slide 18
"Operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de pressão e de metal de adição."
(Definição adotada pela AWS - American Welding Society).
“Processo de união de materiais baseado no estabelecimento, na região de contato entre os materiais sendo unidos, de forças de ligação química de natureza similar às atuantes no interior dos próprios materiais.”

## Slide 19
Soldagem ≠ Solda

## Slide 20
CLASSIFICAÇÕES DOS PROCESSOS DE SOLDAGEM

## Slide 21
HISTÓRICO

## Slide 22
FORMAÇÃO TEÓRICA DE UMA JUNTA SOLDADA
Variação de energia potencial para um sistema
composto de dois átomos em função da distância
de separação entre ele
Formação teórica de uma solda pela
aproximação das superfícies das peças

## Slide 23
RUGOSIDADE
CAMADAS DE ÓXIDO
UMIDADE
GORDURA
POEIRA
OBSTÁCULOS DA SOLDAGEM

## Slide 24
PRESSÃO OU DEFORMAÇÃO
SOLDAGEM POR FUSÃO
CONTORNANDO OS OBSTÁCULOS
  FRICÇÃO
  FORJAMENTO
  EXPLOSÃO
  GÁS
  PLASMA
  LASER

## Slide 25
peso
e
COMPARANDO PROCESSOS DE UNIÃO
PARAFUSOS E REBITES
perda de seção
reforço

## Slide 26
peso
e
perda de seção
reforço
  Variações de espessura na mesma peça;
  Materiais dissimilares;
  Flexibilidade em alterações de projeto;
  Versatilidade de materiais unidos (jóias a navios), e de locais (chão de fábrica, campo, água)
  Tubulação - Falta estanqueidade no rosqueamento, as juntas soldadas podem ser estanques, não havendo necessidade de se recorrer a artifícios para se prevenir vazamentos, mesmo sob pressão elevada
VANTAGENS SOBRE A FUNDIÇÃO
COMPARANDO PROCESSOS DE UNIÃO

## Slide 27
peso
e
União permanente
Distorções
Defeitos
Variações metalúrgicas
Custo relativamente alto
DESVANTAGENS DA SOLDAGEM
Os navios da Segunda Guerra Mundial foram construídos em grande escala, em um curto espaço de tempo, para atender às necessidades das forças armadas aliadas. A soldagem foi usada como método de construção principal, pois era mais rápida e eficiente do que a construção tradicional com pregos e parafusos.
No entanto, a soldagem de navios apresenta alguns desafios específicos. As juntas soldadas podem ser mais fracas do que as juntas rebitadas, especialmente quando expostas a condições extremas. Além disso, a soldagem pode produzir tensões residuais no metal, que podem levar à fratura frágil.
Esses problemas foram evidenciados em alguns casos de fraturas de navios da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo notável é o caso do navio mercante britânico SS Robin Hood, que afundou em 1944 após uma fratura em uma junta soldada.
CURIOSIDADE

## Slide 28
DÚVIDAS ?

## Slide 29
FIM