## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE TECNOLOGIA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
Processos de Soldagem
Prof. Dr. ALEXANDRE SALDANHA DO NASCIMENTO
saldanha77@yahoo.com.br
asn@ufpa.br
Belém 2012-2

## Slide 2
TERMINOLOGIA E SIMBOLOGIA DA SOLDAGEM

## Slide 3
Soldagem (Welding) é o processo de união de materiais, a Solda (weld) é o resultado deste processo.
“A solda elétrica é um processo muito versátil...”
Metal de Adição (filler metal): Material adicionado, no estado líquido, durante a soldagem por fusão (ou a brasagem). O metal de adição deve ser selecionado de acordo com o metal base, as características e a aplicação da junta a ser soldada.
Poça de Fusão (weld pool): Região em fusão, a cada instante, durante uma soldagem por fusão.
Material da peça que passa pelo processo de soldagem.
Metal Base (base metal):

## Slide 5
REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
Zona termicamente afetada – ZTA
Zona fundida – ZF
É a região constituinte da junta soldada que não sofreu qualquer alteração em suas características físicas, químicas ou metalúrgicas, ou seja, o material utilizado para a construção da estrutura metálica, nesta região, não sofreu qualquer influência do processo de soldagem.
Zona Não Afetada

## Slide 6
Nesta região, de grande interesse no campo da metalurgia da soldagem, embora a temperatura de processamento não tenha sido suficiente para modificar o estado físico dos materiais envolvidos, ocorrem importantes transformações metalúrgicas no estado sólido, ou seja, são registradas importantes alterações nas propriedades iniciais do metal base.
Zona termicamente afetada – ZTA
Entre as transformações citadas encontram-se principalmente o crescimento de grãos (aços e outros), dissolução ou coalescimento de precipitados (ligas de alumínio cobre), e o recozimento (ligas alumínio magnésio).

## Slide 7
Zona fundida – ZF
É a região na qual a temperatura de processamento é suficiente para fundir os materiais envolvidos, ou seja, parte de metal de base juntamente com parte do metal de adição passam para a forma líquida formando a denominada poça de fusão.
Nesta região, diversos fenômenos ligados a metalurgia física manifestam-se simultaneamente, dando origem a uma série de transformações, não só de origem metalúrgica, como também química e física
A forma como ocorre a solidificação da zona fundida após o resfriamento da região tem grande influência na qualidade final da junta soldada com influência direta na susceptibilidade a defeitos, assim como no comportamento mecânico da junta soldada.
A massa metálica resultante na zona fundida é denominada de metal de solda. É constituída de parte de metal de base e parte de metal de adição. A relação entre as quantidades presentes destes elementos no metal de solda é definida pela grandeza denominada de diluição.

## Slide 8
Em condições práticas nem sempre é tarefa fácil identificar o início e fim de cada região, havendo em alguns casos a necessidade de recorrer a alguns ensaios, como por exemplo, o de microdureza.
ZTA. Aumento nominal: 12X. Ataque: nital 2%.

## Slide 11
Diluição
É a quantidade percentual de metal de base que entra na composição do metal de solda, podendo variar desde valores muito baixos, como na solda brasagem, chegando a valores extremos (100%) no caso da soldagem autógena.
A figura 3 ilustra esta condição, considerando um esquema de uma seção transversal de uma junta soldada
Figura 3 – Diluição da junta soldada
Em linguagem matemática a diluição pode ser apresentada como:
Diluição (%) = áreas A / áreas A + B
O controle da diluição em uma junta soldada é um importante fator a ser considerado no controle da qualidade na soldagem.
Ou seja: Qto. maior for a quantidade de metal de base no cordão de solda, maior será a diluição.
Por ex: caso o metal de base apresente elevado teor de algum elemento considerado nocivo a junta, menor deverá ser a diluição

## Slide 14
Penetração (penetration): Distância da superfície original do metal base ao ponto em que termina a fusão, medida perpendicularmente à mesma.
é a profundidade de fusão nas bordas do chanfro
• na direção da espessura
• lateral
mínima necessária (depende da concentração e intensidade de calor do processo)
• excesso implica em energia gasta desnecessariamente (tensões/deformações)

## Slide 15
Largura do cordão
• é necessária para garantir toda a seção do chanfro;
• excesso implica em gasto de material e energia;
• falta implica em defeitos geométricos (concentradores de tensão e redutores da espessura útil).

## Slide 16
Reforço:
é o material depositado em excesso, além do necessário para preencher a junta (NBR 10474)
• o objetivo é garantir o preenchimento completo da espessura
• pode ser na face do enchimento (sobre o cordão) ou na face da raiz (sob o cordão).

## Slide 19
Cordão de Solda

## Slide 20
Passe

## Slide 21
em soldagem multi-passes, acredita-se que quanto maior o número de passes, maior as tensões/distorções (para um mesmo volume de solda)
• entretanto, um maior número de passes pode ter vantagens metalúrgicas (passe de revenido, energia apropriada, formato apropriado, etc.);
• difícil prever o efeito que prevalece;
• cada passe deve deixar uma abertura adequada para a deposição do passe subseqüente, para evitar falta de fusão.

## Slide 22
• Passe de raiz;
• Passe de enchimento;
• Passe de acabamento.
Tipo (função) do Passe:

## Slide 23
• Passe de raiz (dado pelo lado da abertura da junta);
• é diferente de passe de verso (dado pelo lado oposto à abertura da junta);
• que pode ser aplicado como primeiro passe (mas sempre pelo lado oposto ao do chanfro) ou após completar a seqüência de passes.
• Passe de raiz:
Remoção do Passe de raiz:
• Feito por processos térmicos (arco-grafite = goivagem) ou mecânico (esmerilhadeira)
• para garantir a integridade da solda por problemas no passe de raiz
• preenchido com novos passes.

## Slide 26
??

## Slide 27
Formação do Passe:
• Passe reto;
• Passe com tecimento.
O tecimento pode reduzir o número de passes.

## Slide 29
Camada (layer): Conjunto de passes localizados em uma mesma altura no chanfro.
em mais de um passe por camada, os passes devem ser dados alternadamente, partindo-se de cada lateral na direção do centro;

## Slide 30
SOLDA INTERMITENTE

## Slide 31
SOLDA INTERMITENTE

## Slide 34
Nos processos de soldagem por fusão, a região da solda é composta por três zonas bem distintas. Descreva cada uma das zonas que compõem a região da solda.
ENADE - 2005
A zona de fusão corresponde à região onde efetivamente houve a fusão e, em seguida, a solidificação do metal.
A zona termicamente afetada é a região do metal de base adjacente à zona de fusão, caracterizando-se por apresentar um ciclo térmico de aquecimento, seguido de resfriamento.
A zona não afetada pelo calor é a região do metal de base que não sofreu qualquer transformação térmica durante a soldagem.

## Slide 35
• região física onde será feita a união por soldagem;
• A geometria e posicionamento da peças determinam esta região (ou os tipos de juntas);
• Sempre haverá um procedimento que conduzirá a uma união com menor custo total (preparação da junta e soldagem) e com melhores propriedades mecânicas;
Tipos de Junta: Os tipos usuais de junta são:
de topo (butt),
de ângulo (tee),
de canto (corner),
sobreposta (lap)
e de aresta (edge).
Junta (joint):

## Slide 37
• chapas finas (< 1,5 mm);
• processos de baixa energia (TIG e oxiacetileno) ou alta energia concentrada (Plasma, Laser);
• sem ou com uso de material de adição.
• chapas finas ou médias;
• processos de baixa energia (TIG e oxiacetileno) ou alta energia concentrada (Plasma, Laser);
• com uso de material de adição.
• As juntas de arestas podem ser preechidas por cima – “flare-but-weld”:
• ou por baixo – “flare-V-weld ou flare-semi V weld”:

## Slide 39
Corte efetuado na junta para possibilitar/facilitar a obtenção de uma solda com a penetração desejada. É usado quando a espessura dos componentes da junta impede a obtenção da penetração desejada sem o chanfro. O uso de um chanfro diferente do tipo I, implica na necessidade de se usar metal de adição. A escolha do tipo de chanfro e suas dimensões dependem de muitos fatores como o material base, sua espessura, o tipo de junta, o processo de soldagem, a possibilidade de se acessar os dois lados da junta, a posição de soldagem e as características desejadas para a junta.
Chanfro (groove):

## Slide 40
• Preparação econômica;
• para pequenas espessuras (ate 3 mm), usando-se só um passe e processos de baixa energia (TIG, ER e oxiacetileno) ou alta energia concentrado (Plasma, Laser – podendo chegar ate 10 mm na técnica keyhole);
• para espessuras de 3 mm a 6 mm, usando-se dois passes (um de cada lado) e processos de baixa e média energia (ER);
• para espessuras média (até 12 mm), usando-se dois passes (um de cada lado) e processos de média e alta energia (MIG/MAG, ET e AS);
Chanfro reto ou em I

## Slide 41
Chanfro em V e semi-V
• Preparação de fácil execução;
• permite penetração total com acesso só de um lado;
• no passe de raiz, usa-se processo de baixa energia;
• propicia tensões/deformações angulares.

## Slide 42
• Também de fácil preparação
• Junta mais econômica do que V (para mesma espessura)
• material de adição;
• tempo de soldagem.
•Exige passe no verso (acesso dos dois lados) ou mata-junta;
• para processos de média ou alta energia;
• também propicia tensões/deformações angulares (menos do que em V).
Chanfro em Y e semi-Y

## Slide 43
Chanfro em U (tulipa) e J
• alto custo de preparação;
• econômica para grandes espessuras (comparada com a V):
• material de adição;
• tempo de soldagem.
• baixa deformação angular;
• para passe de raiz, com pequena face de raiz, tem de se usar processos de baixa energia;
• para passe de raiz, com com grande face de raiz, tem de se usar processos de alta energia e com passe no verso;

## Slide 44
Chanfro em X e em K
• Também de fácil preparação
• econômico para grandes espessuras (comparada com a V):
• material de adição;
• tempo de soldagem.
• equilíbrio de tensões/deformações angulares;
•Custo de preparação mais alto do que V, mas menor do que U;
• acesso dos dois lados;
• para passe de raiz, com pequena face de raiz, tem de se usar processos de baixa energia;
• para passe de raiz, com com grande face de raiz, tem de se usar processos de média e alta energia;

## Slide 45
Chanfro em duplo U e duplo J
• características similares à U, mas para espessuras ainda maiores;
• reduz ainda mais as tensões/deformações angulares (equilíbrio);

## Slide 47
Elementos de um Chanfro:
Encosto ou nariz (s) (nose, groove face): Parte não chanfrada de um componente da junta.
Abertura de raiz, folga ou fresta (f) (root opeming): Menor distância entre as peças a soldar.
Ângulo de abertura da junta (α) (groove angle) e ângulo de chanfro (β) (bevel angle).
Os elementos de um chanfro são escolhidos de forma a permitir um fácil acesso até o fundo da junta, mas, idealmente, com a menor necessidade possível de metal de adição.

## Slide 48
• é a separação entre membros a serem unidos na raiz da junta (NBR 10474);
• conhecido também por folga;
• a função principal é garantir a penetração;
• desvantagens de uma f grande:
perfuração;
Tensões (contração);
dificuldades de posicionamento (alinhamento).
Abertura de Raiz:

## Slide 49
Face de Raiz:
• é a parte da face do chanfro adjacente à raiz da junta (NBR 10474);
• conhecido também por encosto ou altura do nariz
• as funções principais são:
• controle da penetração (evita perfurar)
• diminuir volume de solda (custo/tensões).
• desvantagens de um “e” grande:
• dificulta penetração;
• preparação mais difícil.

## Slide 50
Ângulo de Chanfro:
• é o ângulo integral entre as bordas preparadas dos componentes (NBR 10474);
• a função principal é facilitar o acesso da ponta do eletrodo ou tocha e garantir fusão nas laterais;
• desvantagens de um “α” grande:
custo (preparação/material e tempo de soldagem)
tensão/deformação angular.

## Slide 51
Ângulo de Bisel:
• é o ângulo formado entre a borda preparada do componente e um plano perpendicular à superfície deste componente (NBR 10474);

## Slide 52
• é o raio de curvatura na confecção do chanfro em U ou J
• a função principal é evitar uma intercessão aguda entre a face lateral de chanfro e o fundo do chanfro
• alto custo de preparação;
• é ancompanhado de uma ângulo de bisel menor do que, por exemplo, para junta em V.
Raio de Chanfro:

## Slide 53
• para uma dada espessura de chapa, haverá sempre uma faixa de combinação entre o ângulo de chanfro e a abertura da raiz que resultará na mínima quantidade de material depositado;

## Slide 54
Aspecto da irregularidade do cordão, (A) simples e (B) dupla
Macrografia do passe raiz sem cobre-junta em MIG/MAG-PV (espessura da chapa 19 mm).
ER celulósico

## Slide 55
Filete:
• Filete
Convexo
• Filete
Côncavo

## Slide 57
Raiz do Filete (AWS A3.0):
•Os pontos da interseção entre as superfícies da raiz do cordão e do metal de base

## Slide 58
Unha do Filete (AWS A3.0):
A junção da face do cordão como o metal de base

## Slide 59
Perna do Filete (AWS A3.0):
• A distância da raiz da junta até a unha do filete de solda;
• O filete pode ter pernas iguais ou desiguais.

## Slide 60
• Para filetes de pernas iguais, o comprimento da perna do maior triângulo retângulo isósceles que pode ser inscrito dentro da seção transversal do filete de solda;
• Para filetes de pernas desiguais, o comprimento da maior perna do maior triângulo retângulo que pode ser inscrito dentro da seção transversal do filete de solda;
Tamanho do Filete (AWS A3.0):

## Slide 61
Garganta Teórica (AWS A3.0):
• A distância do começo da raiz perpendicular à hipotenusa do maior lado do triângulo que pode ser inscrito dentro da seção transversal do filete de solda. Esta dimensão é baseada na suposição de que a abertura da raiz é nula.

## Slide 62
Garganta Efetiva (AWS A3.0):
• A mínima distância subtraída de qualquer convexidade entre a raiz de solda e a face do filete de solda.

## Slide 63
Garganta real (AWS A3.0):
• A distância mais curta entre a raiz de solda e a face do filete de solda.

## Slide 65
Posições de Soldagem

## Slide 67
MÉTODOS DE FIXAÇÃO
DURANTE MONTAGENS

## Slide 68
Cobre-junta (mata-junta):
• material colocado na parte posterior da junta a ser soldada, para suportar o metal fundido durante a soldagem (NBR 10474);
• tem a função de garantir a penetração sem perfuração.

## Slide 69
- permanente
Por exemplo, anéis para tubos com ou sem espaçadores
Postiço:
Cobre
cerâmico

## Slide 70
- Vantagens:
• rapidez e segurança na fabricação do passe de raiz;
- Desvantagens
• folga grande (tensões, volume de material e tempo de soldagem);
• trabalho e tempo para colocação;
• o permanaente é ponto de concentração de tensões;
• o postiço de cobre pode contaminar a solda por ação direta do arco;
• o postiço cerâmico é não re-utilisável.

## Slide 71
Pontas removíveis (orelha):
• ponta postiças (retiradas após a soldagem)
• continuidade da transferência de calor e campo magnético
Funções:
• prevenir super aquecimento nas extremidades, sem necessidade de alteração de parâmetros nesta região;
• transferência de defeitos na abertura e apagamento do arco em processos automáticos e semi-automáticos para fora da peça;
• prevenir sopro magnético por efeito extremidade;
• “testemunho”

## Slide 72
Fixação das bordas:
• Objetiva manter as bordas na mesma posição antes e durante a soldagem;
• Fixação por pontos:
• usar espaçadores postiços para evitar contração da folga após ponteamento.

## Slide 73
Fixação das bordas:
- Fixação mecânica:
• “cachorros”;
• cunhas;
• parafusos;
• sistemas hidráulicos.

## Slide 74
Simbologia
de
Soldagem

## Slide 75
INTRODUÇÃO
Quando alguém quer transmitir um recado, pode utilizar a fala ou passar seus pensamentos para o papel na forma de palavras escritas.
Quem lê a mensagem fica conhecendo os pensamentos de quem a escreveu.
Quando alguém desenha, acontece o mesmo: passa seus pensamentos para o papel na forma de desenho.
A escrita, a fala e o desenho representam idéias e pensamentos.

## Slide 76
INTRODUÇÃO
A palavra:
Dificilmente transmite a idéia da forma de uma peça.
A peça:
Nem sempre pode servir de modelo.
A fotografia:
Não esclarece os detalhes internos da peça.
O desenho:
Transmite todas as idéias de forma e dimensões de uma peça, e ainda fornece uma série de informações, como:
material de que é feita a peça
acabamento das superfícies
a tolerância de suas medidas, etc

## Slide 77
INTRODUÇÃO
O desenho mecânico, como linguagem técnica, tem necessidade fundamental do estabelecimento de regras e normas.
É evidente que o desenho mecânico de uma determinada peça possibilita a todos que intervenham na sua construção, mesmo que em tempos e lugares diferentes, interpretar e produzir peças tecnicamente iguais.
Isso, naturalmente, só é possível quando se têm estabelecidas, de forma fixa e imutável, todas as regras necessárias para que o desenho seja uma linguagem técnica própria e autêntica, e que possa cumprir a função de transmitir ao executor da peça as idéias do desenhista

## Slide 81
SÍMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM

## Slide 82
SÍMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM

## Slide 83
SÍMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM

## Slide 84
SÍMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM
Tipos de solda
Tipo de contorno
Cordão
(junta de topo)
Filete
Filete
côncavo
Filete
plano
Filete
(junta em ângulo)
cônvexo

## Slide 85
SÍMBOLOS BÁSICOS DE SOLDAGEM

## Slide 86
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 87
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 88
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 89
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 90
POSICIONAMENTO X REPRESENTAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Slide 91
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 92
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 93
LINHA QUEBRADA E REFERENCIAS

## Slide 94
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 95
LINHA QUEBRADA E REFERÊNCIAS

## Slide 96
EXERCÍCIOS

## Slide 100
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
As dimensões da solda são representadas por números colocados ao lado do símbolo ou dentro dele. Indicam
a altura da perna da solda,
a profundidade do chanfro
Ângulo do chanfro a ser feito.
Abertura da raiz
A penetração de solda
Garganta efetiva.
o comprimento e o espaçamento do cordão de solda.

## Slide 101
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 102
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 103
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 104
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 105
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em ângulo
A penetração da raiz da solda em ângulo virá indicada em parênteses.
As pernas da solda estão indicadas ao lado esquerdo do símbolo de solda em ângulo

## Slide 106
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em ângulo
No caso de solda de pernas desiguais, as cotas devem indicar primeiro a altura da perna e depois o seu comprimento.

## Slide 107
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em ângulo
A abertura da raiz em todos os tipos de solda deve ser representada dentro do símbolo de solda.

## Slide 108
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em ângulo
As dimensões de uma solda descontínua são indicadas à direita do símbolo.
Indica-se primeiro o comprimento e a seguir o espaçamento entre os centros.

## Slide 109
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 110
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS

## Slide 111
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em chanfro
A profundidade de preparação do bisel vem indicada à esquerda da penetração da junta e sem parêntese.

## Slide 112
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Ângulo – Soldas em chanfro
A profundidade de preparação do bisel vem indicada à esquerda da penetração da junta e sem parêntese.

## Slide 113
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
JUNTAS DE ÂNGULO EM "L" E EM "T" - SOLDAS EM CHANFRO COMBINADA COM SOLDA EM ÂNGULO

## Slide 114
JUNTAS DE ÂNGULO EM "L" E EM "T" - SOLDAS EM CHANFRO COMBINADA COM SOLDA EM ÂNGULO

## Slide 115
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Topo
A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da solda, fora dos parênteses.
Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.

## Slide 116
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Topo
A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da sola, fora dos parênteses.
Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.

## Slide 117
DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS
Juntas de Topo
A dimensão da solda é indicada entre parêntese à esquerda do símbolo de solda.
A profundidade de preparação do bisel é indicada à esquerda da dimensão da sola, fora dos parênteses.
Para juntas com chanfros simples ou chanfros duplos, quando não houver indicação quanto à dimensão da solda e a profundidade de preparação do bisel, significa que a solda deverá ser executada com penetração total.

## Slide 118
SÍMBOLOS SUPLEMENTARES DE SOLDA

## Slide 119
SÍMBOLOS SUPLEMENTARES DE SOLDA

## Slide 120
SÍMBOLOS DE ACABAMENTO
C – rebarbamento;
G – esmerilhamento;
M – usinagem;
R – laminação;
H – martelamento.

## Slide 121
POSICIONAMENTO DOS SÍMBOLOS

## Slide 122
simbologia de ensaios não-destrutivos

## Slide 123
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO , ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS.

## Slide 124
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO , ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS.

## Slide 125
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO , ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS.
EXEMPLOS

## Slide 126
REGRAS PARA LOCALIZAÇÃO , ORIENTAÇÃO E EXTENSÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS.
EXEMPLOS
PROC. 376

## Slide 129
LP

## Slide 130
EXERCÍCIOS

## Slide 133
Utilizando as informações a seguir, construa a simbologia desejada:
O Mesmo lado da seta deve possuir:
Ângulo de 45º
Profundidade de preparação de 10 mm
Penetração de 12 mm
Utilizar Junta de ângulo em “T”
Chanfro em duplo J
O Lado oposto da seta deve possuir:
Ângulo de 30º
Abertura de raiz de 3 mm
Profundidade de preparação de 8 mm
Penetração de 10 mm

## Slide 134
Considerando a Representação ao lado e as informações a seguir construa o desenho do corte da solda desejada.
Utilizar chanfro em “K” na junta de ângulo em “L”;
O mesmo lado da seta deve possuir:
  Ângulo de Chanfro de 30º,
  Profundidade de preparação do
  bisel de 12 mm,
  Penetração da solda de 15 mm,
  Abertura de raiz de 3 mm ;
O lado oposto da seta deve possuir:
  Ângulo de chanfro de 45º,
  Profundidade de preparação do bisel de 8 mm,
  Penetração da solda de 10 mm .

## Slide 136
Utilizando as informações a seguir e considerando uma junta de topo (conforme figura ao lado) , construa a simbologia desejada:
Solda de chanfro em “duplo U”
O Lado oposto da seta deve possuir
  ângulo de chanfro de 30º,
  abertura de raiz de 2mm,
  profundidade de preparação
  do bisel de 6mm
  penetração da solda de 8mm;
O mesmo lado deve possuir:
  ângulo de chanfro de 35º,
  profundidade de preparação do bisel de 8mm
  penetração da solda de 10mm.

## Slide 138
Utlizando as informações a seguir e considerando uma junta de ângulo em “T” (figura ao lado), construa a simbologia desejada
Solda de ângulo com chanfro em “meio V”
O mesmo lado da seta deve possuir:
  ângulo de chanfro de 45°,
  abertura de raiz de 3mm,
  profundidade de preparação
  do bisel de 5mm,
  penetração da solda de 7mm,
  perna vertical de 8mm e
  perna horizontal de 7mm.

## Slide 140
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:
Construa a simbologia adequada
Descreva a simbologia
Solda de chanfro em “V” com ângulo de chanfro de 45º e abertura de raiz de 3mm do mesmo lado da seta

## Slide 141
Solda de chanfro em “V” com ângulo de 35º, abertura de raiz de 3 mm e profundidade de preparação de 7mm do lado oposto à seta
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:
Construa a simbologia adequada
Descreva a simbologia

## Slide 142
ângulo de 30º, abertura de raiz de 3mm, profundidade de preparação do bisel de 7mm, Penetração de 9mm do mesmo lado da seta; ângulo de 45º, profundidade de preparação de 8mm, penetração de 10mm do lado oposto à seta
Observe o corte da solda abaixo e faça o solicitado:
Construa a simbologia adequada
Descreva a simbologia

## Slide 143
Solda de chanfro em “meio V” com projeção no lado oposto de 2 mm, ângulo de 30º, abertura de raiz de 2mm, profundidade de preparação de 9mm e penetração da solda de 14mm do lado oposto à seta.

## Slide 144
Solda de ângulo com chanfro em “meio V” com ângulo de chanfro de 45°, abertura de raiz de 3mm, profundidade de preparação de bisel 5mm, penetração de solda 7mm, perna vertical de 8mm e perna horizontal de 7mm do mesmo lado da seta

## Slide 145
FIM

## Slide 146
40º
42º
3
40º
2,5
2,5
37º
(10)
(6x9)
45º
3
60º
18(20)
55º
2
20(18)
3
35º
10