## Slide 1
Elementos de Máquinas
BELÉM
2022
Prof. Me. Eng. Giovanni de Souza Pinheiro
FADIGA
Universidade Federal do Pará
Instituto de Tecnologia
Faculdade de Engenharia Mecânica

## Slide 2: Tipos de solicitações
Elementos de Máquinas

## Slide 3
Os procedimentos mais comuns para a realização dos ensaios são:
Método padrão:
Para o caso de levantamento da curva u X N estimada com poucos corpos de prova, se ensaiam um ou dois corpos de prova para determinada tensão abaixo de uma tensão mínima.
Se para o primeiro corpo de prova se atingir a vida útil preestabelecida, o próximo é ensaiado com uma tensão mais alta e assim por diante.
Os valores obtidos são plotados em um gráfico u X N padrão e ajustados por uma curva média mais conservativa.
Método da tensão constante:
As tensões são selecionadas em valores espaçados, e vários corpos de prova são ensaiados para cada tensão, obtendo-se uma nuvem de pontos para cada condição.
Com esses valores é traçada uma curva média que englobe todos os pontos.
Elementos de Máquinas

## Slide 4: Características gerais do processo de fadiga
É a ruptura de um componente pela propagação de uma fissura gerada pela aplicação de tensões cíclicas.
90% das rupturas em peças móveis em serviço relacionam-se com fadiga.
Esse processo ocorre em 3 etapas:
1-Nucleação de uma fissura em alguma irregularidade (ponto de concentração de tensões)
2- Propagação da fissura
3- Ruptura catastrófica quando se atinge o KIc do material
Elementos de Máquinas

## Slide 5: Extrusões e intrusões - Aspecto
Extrusões e intrusões em uma chapa de cobre solicitada por esforços cíclicos, durante a etapa de nucleação da fissura
Elementos de Máquinas

## Slide 6: Zonas típicas de uma fratura por fadiga e fissura na etapa de propagação
Elementos de Máquinas

## Slide 7: Pontos nucleadores de fissura por fadiga
Elementos de Máquinas

## Slide 8: Mecanismo de nucleação das fissuras:
Iniciam-se em irregularidades, em geral superficiais, onde, pela concentração de tensões, ocorre deformação plástica localizada, com movimentos atômicos nos planos de deslizamento;
Na tensão máxima ocorrem as saliências;
Na tensão mínima ocorrem as reentrâncias;
Uma fissura aparece nesse local depois de repetidas saliências e reentrâncias;
Elementos de Máquinas

## Slide 9: Como identificar uma ruptura causada por fadiga?
Presença de duas zonas uma lisa e outra rugosa. (lisa relacionada a propagação da fissura, e a rugosa a ruptura catastrófica final)
Elementos de Máquinas

## Slide 10: Presença de marcas de praia
Pode aparecer na região da ruptura as marcas de praia. Essa marca aparece enquanto a fissura propaga .
Elementos de Máquinas

## Slide 11: Marcas de praia na zona escura onde houve a propagação da fissura por fadiga em braço de eixo manivela de alumínio. Parte clara ruptura final catastrófica
Elementos de Máquinas

## Slide 12: Marcas de praia em um eixo rompido por fadiga
Elementos de Máquinas

## Slide 13
Elementos de Máquinas

## Slide 14
Elementos de Máquinas

## Slide 15: Presença das estrias
Quando se observa a região da zona da fratura onde houve propagação estável da fissura por fadiga (zona macroscópica lisa) com grande aumento em MEV ou MET(microscópio eletrônico de varredura / transmissão) pode-se ver o avanço unitário da fissura sob o efeito de cada ciclo de carga. Essas linhas chamam-se de estrias.
Elementos de Máquinas
Elementos de Máquinas

## Slide 16: Cada estria está associada a um ciclo de carga
Elementos de Máquinas

## Slide 17: Ensaio de fadiga
Consiste em submeter uma série de corpos de prova a cargas variáveis com tensões máximas decrescentes de valor e que levem o corpo de prova à ruptura após um certo número de ciclos. Curva de cima, representa ensaio feito em material ferroso. Curva de baixo representa ensaio feito em mal não ferroso.
Elementos de Máquinas

## Slide 18: Máquina de fadiga do tipo flexão alternada
Materiais ferrosos apresentam limite de fadiga definido
Materiais não ferrosos não apresentam limite de fadiga. Então em geral se define o valor da tensão para um número de ciclos longo, como sendo o limite de fadiga arbitrário dessa liga.
Elementos de Máquinas

## Slide 19: Máquina de fadiga tipo flexão alternada (a esquerda) e máquina de fadiga tipo universal de ensaios (a direita)
Elementos de Máquinas

## Slide 20
Elementos de Máquinas

## Slide 21: Fatores que influenciam o limite de fadiga (quanto mais elevado esse limite menos sensível à fadiga estará o material)
Acabamento superficial- quanto melhor maior o limite de fadiga;
Composição química – teor de impurezas- quanto mais puro maior o limite de fadiga
Quanto maior a resistência mecânica do material, maior o seu limite de fadiga (existem fórmulas empíricas correlacionando o limite de fadiga com a resistência à tração)
Tratamentos termoquímicos (cementação, nitretação etc...) aumentam o limite da fadiga pois induzem tensões de compressão na superfície
Descarbonetação (perda de carbono a partir da superfície por reações com a atmosfera) faz cair a resistência nessa área reduzindo o limite de fadiga.
Corrosão: Se prévia influencia como a redução do acabamento superficial. Se simultânea gera um novo mecanismo chamado de corrosão-fadiga que faz cair muito o limite de fadiga.
Elementos de Máquinas

## Slide 22
limite de resistência à fadiga estimado de peça a' para condições diferentes das ensaiadas.:
Cada fator K tem uma função de modificação definida por um valor numérico recomendado na literatura, e são descritos como:
Fator da superfície (Ka): falhas por fadiga geralmente iniciam-se na superfície do componente, sendo as condições superficiais determinantes na vida em fadiga de um componente. Assim, esse fator leva em consideração o acabamento da superfície.
Elementos de Máquinas

## Slide 23
Fator de tamanho (Kb ): para materiais cilíndricos, refere-se ao diâmetro do corpo de prova, e, no caso de peça com outra geometria, deve-se utilizar o conceito do diâmetro efetivo.
Por exemplo, para cilindros:
;
;
Fator de carga (Kc): considera o tipo de esforço aplicado. Por exemplo, para flexão: 1,0; para esforço normal: 0,7; e para esforço cisalhante: 0,59.
Elementos de Máquinas

## Slide 24
Fator de temperatura (Kd): quando uma peça é projetada para trabalhar coro temperatura superior à do ambiente, é necessária uma correção na resistência à fadiga do material.
Por exemplo:
Fator de confiabilidade (Ke): expressa a confiança esperada no limite de resistência à fadiga da peça, e pode ser estimado por meio de valores tabelados em função do intervalo de confiança adotado para os resultados, considerando uma distribuição normal dos mesmos.
Por exemplo, para uma confiabilidade de 50%: 1,0; 90%: 0,897; 99%: 0,814; 99,9%: 0,753; 99,99%: 0,702 (quanto maior a garantia desejada de que o componente não irá falhar, menor será o coeficiente adotado).
Elementos de Máquinas

## Slide 25
Fator de concentração de tensão, ambiente, atrito etc. (Kf): concentradores de tensão em peça que possui em sua geometria desvios, como ângulos retos, cantos vivos, tratamentos térmicos, entalhes, condições ambientais, degradação etc.
Elementos de Máquinas

## Slide 26: Efeito na curva S x N da presença simultânea de tensões cíclicas e de meio corrosivo
Elementos de Máquinas

## Slide 27
Elementos de Máquinas

## Slide 28: Apresentação de resultados segundo ASTM E468
Elementos de Máquinas

## Slide 29
Através de um comportamento estatístico pode-se determinar a probabilidade de um material sofrer fadiga para determinado valor de carga.
Elementos de Máquinas

## Slide 30
1 – Um componente mecânico produzido em aço-ferramenta apresenta como resultado do ensaio de fadiga o gráfico a seguir. Esse componente operará em condições de carregamento contínuo por 1 ano, submetido a uma carga 150 kN. Sabendo que o componente fará 1000 ciclos tração-compressão por minuto, determine o diâmetro mínimo que satisfaça essas restrições.
EXERCÍCIO
Elementos de Máquinas

## Slide 31
1 – Barras cilíndricas deverão ser confeccionadas de aço 1045 e alumínio, e serão submetidas a esforços cíclicos de tração-compressão, os resultados do ensaio de fadiga são mostrados na figura a seguir. Se a amplitude da carga aplicada é 66.700 N, calcule o diâmetro mínimo que essas barras deverão apresentar para não sofrer ruptura por fadiga. Selecione o material mais conveniente.
EXERCÍCIO
Elementos de Máquinas

## Slide 32
Concentração de tensão:
Elementos de Máquinas

## Slide 33
Concentração de Tensão:
Elementos de Máquinas

## Slide 34
Concentração de Tensão:
As mudanças de tenções em pontos de mudança de geometria são representadas pelas isobáricas;
O valor de concentração de tensão em qualquer geometria particular é denotado por um fator geométrico de concentração de tensão Kt para tensões normais, ou por Kts para tensões de cisalhamento. Sendo:
e
Os fatores Kt e Kts consideram apenas o efeito devido à geometria, e não consideram como o material se comporta diante de concentrações de tensões.
Elementos de Máquinas

## Slide 35
Concentração de Tensão:
Materiais dúcteis sob solicitações dinâmicas se comportam e falham como se fossem frágeis.
Independentemente da ductilidade ou fragilidade do material, o fator de concentração de tensão deve ser aplicado quando cargas dinâmicas (fadiga ou impacto) estão presentes.
Embora todos os materiais sejam afetados pela concentração de tensão sob solicitações dinâmicas, alguns materiais são mais sensíveis que outros.
Um parâmetro chamado sensibilidade ao entalhe, q, é definido para vários materiais e utilizado para modificar os fatores Kt e Kts para um dado material sob solicitação dinâmica.
Elementos de Máquinas

## Slide 36
Concentração de Tensão:
Determinação do fator de concentração de tensão sensibilidade ao entalhe:
Elementos de Máquinas

## Slide 37
CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO: Sensibilidade ao entalhe:
Em geral, quanto mais dúctil é o material, menor sua sensibilidade ao entalhe.
Materiais frágeis são mais sensíveis a descontinuidades.
A sensibilidade ao entalhe pode ser definido como:
Sendo:
- fator de concentração de tensões teórico (estático) para a geometria particular;
- fator de concentração de tensões em fadiga (dinâmico).
Elementos de Máquinas

## Slide 38
CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO: sensibilidade ao entalhe:
A sensibilidade ao entalhe pode ser definido em termos da constante de Neuber a e do raio do entalhe r, como:
Elementos de Máquinas

## Slide 39
Concentração de Tensão:
Determinação da sensibilidade ao entalhe:
Elementos de Máquinas

## Slide 40
Concentração de Tensão:
Exercício:
Uma barra retangular com ressalto suporta esforços de flexão. Determine o fator de concentração de tensão em fadiga para as dimensões fornecidas.
Dados: D = 2, d = 1,8 e r = 0,25.
O material apresenta Sut = 100 kpsi.
Elementos de Máquinas

## Slide 41
Concentração de Tensão:
Exercício:
Solução:
O fator geométrico de concentração de tensão Kt é obtido a partir da equação:
onde A e b são dados na própria figura em função da razão D/d, que vale 2/1,8 = 1,111. Para essa razão, A = 1,0147 e b = -0,2179, resultando em:
Elementos de Máquinas

## Slide 42
Concentração de Tensão:
Exercício:
Solução:
Logo:
O fator de concentração de tensão em fadiga pode então ser obtido:
Elementos de Máquinas

## Slide 43
Concentração de Tensão:
Geometrias complicadas geralmente são necessárias devido à função das peças da máquina.
O projetista sempre encontra o problema de concentração de tensões em seções que possuem variações abruptas de forma ou dimensão.
Regras gerais para projetos que minimizam a concentração de tensões:
Evite variações abruptas e/ou de grandes dimensões da seção transversal, quando possível.
Evite cantos agudos e utilize o maior raio de transição possível entre as superfícies de diferentes contornos.
Elementos de Máquinas

## Slide 44
CURVAS DE WHOLER:
Elementos de Máquinas

## Slide 45
Modelos de falha por Fadiga:
Existem três modelos de falha por fadiga em uso, atualmente, as abordagens são:
o modelo tensão- -número de ciclos (S-N);
o modelo deformação-número de ciclos (ε-N);
o modelo da mecânica da fratura linear-elástica (MFLE).
Elementos de Máquinas

## Slide 46
Modelos de falha por Fadiga:
Com base no número de ciclos de tensão ou deformação, ao qual se espera que a peça seja submetida durante a sua vida em operação, pode-se definir um regime de fadiga de baixo-ciclo (FBC) ou um regime de fadiga de alto-ciclo (FAC).
N = 103 ciclos é uma aproximação razoável para diferenciar o regime de baixo-ciclo em relação ao de alto-ciclo.
Elementos de Máquinas

## Slide 47
Tensões média e alternada combinadas:
Quando uma componente de tensão média de tração é somada à componente alternada, o material apresenta falhas com tensões alternadas inferiores às que ocorreriam sob um carregamento puramente alternado.
Elementos de Máquinas

## Slide 48
CURVAS DE FALHA PARA TENSÕES FLUTUANTES:
Elementos de Máquinas

## Slide 49
CURVAS DE FALHA PARA TENSÕES FLUTUANTES:
Elementos de Máquinas

## Slide 50
CURVAS DE FALHA PARA TENSÕES FLUTUANTES:
Curva de Soderberg
Curva de Goodman modificada
Parábola de Gerber
Elementos de Máquinas

## Slide 51
No desenvolvimento do projeto de um equipamento foram obtidas três condições viáveis, em termos econômicos, para o dimensionamento de um eixo, mostrados na figura abaixo. Com base em seus conhecimentos especifique qual condição é mais viável.
Elementos de Máquinas

## Slide 52
Resistência à fadiga teórica ou limite de fadiga estimados:
Se os dados publicados estiverem disponíveis para a resistência à fadiga ou o limite de fadiga do material, eles devem ser utilizados, e os fatores de correção devem ser aplicados a esses valores.
Valores aproximados de ou podem ser estimados a partir de valores da resistência à tração do material.
Elementos de Máquinas

## Slide 53
FIM
Elementos de Máquinas