## Slide 1: Capítulo 3 Materiais de Engenharia e suas Propriedades
SUMÁRIO |  | 
3.1. | Introdução e Sinopse.................................................................................. | 28
3.2. | As famílias de Materiais de Engenharia....................................................... | 28
3.3. | Informações de Materiais para Projeto ....................................................... | 31
3.4. | Propriedade de materiais e suas unidades.................................................. Propriedades Gerais.............................................................................. Propriedades Mecânicas........................................................................ Propriedades Térmicas........................................................................... Propriedades Elétricas............................................................................ Propriedades Óticas............................................................................... Propriedades Ecológicas........................................................................ | 33 34 34 41 45 48 48
3.5. | Resumo e Conclusões.................................................................................. | 48
3.6 | Leitura Complementar................................................................................... | 49

## Slide 2: Seleção de Materiais
A procura por um determinado material não se faz necessária, todavia, por um certo perfil de propriedades, ou seja, aquelas melhor atenderão as necessidades do projeto

## Slide 3: Famílias de Materiais de Engenharia
Os membros de uma família de materiais apresentam certas características em comum: semelhantes propriedades, rotas de processamento, e, geralmente, semelhantes aplicações
Figura 3.1

## Slide 4
Rígidas – Elevado E
Duras
Resistentes a abrasão
Boa resistência a elevadas temp.
Boa resistência a corrosão
Frágeis
Cerâmicas
Duros
Resistente a corrosão
Isolantes elétricos
Transparentes
Frágeis – baixo KIC
Vidros

## Slide 5
Leve – baixa ρ
Fácil de conformar
Elevada resistência por unidade de peso(σ/ρ)
Rigidez muito baixa – baixo E (50X menor que os metais)
Propriedades bastante sensíveis a temperatura
Polímeros
Elastômeros
Baixa rigidez – baixo E (500 – 5000X menores que os metais)
Capacidade de manutenção para forma após serem esticados
Relativamente forte e tenaz

## Slide 6
Tenacidade – Elevado KIC
Rigidez – Elevado E
Dúctil
Ampla faixa de resistência dependendo da composição e processamento
Condutividade térmica e elétrica elevadas
Reativo – Baixa resistência a corrosão
Metais
Híbridos
Caros
Difíceis para formar e juntar
Propriedades dependentes da combinação de materiais

## Slide 7
Nós estamos interessados nos dados da tabela central; dados estruturados para projetar carga e informação de acordo habilidade dos materiais serem formados, juntados e acabados.
Figura 3.2
Que tipo de informação dos materiais são
necessários para o projeto

## Slide 8: Propriedades dos Materiais e suas Unidades
Cada material pode ser pensado como tendo um conjunto de atributos ou propriedades
A combinação que caracteriza uma determinado material é o seu perfil de propriedades.
Figura 3.3

## Slide 9: Propriedades Mecânicas
A curva tensão-deformação de um metal, é apresenta o módulo de elasticidade, E, a tensão de escoamento 0.2%, σy, e a tensão máxima admissível, σts.
Figura 3.4
A deformação no ponto de falha indica a ductilidade do material

## Slide 10
A resposta a tensão de um polímero variando com a temperatura – Aqui a resposta é mostrada com relação a temperatura de transição vítrea, Tg.
Figura 3.5
A resistência a compressão de um cerâmico é 10-15 vezes maior que o limite de resistência à tração
Ag e Cu, prata e Ge,
Au e Si, e Pd e Si

## Slide 11
O módulo de ruptura (MOR) é a tensão superficial no ponto de falha por flexão – É igual ou ligeiramente maior que a tensão de ruptura sob tensão.
Figura 3.6

## Slide 12
Para muitos materiais há um limite de fatiga ou limite de fadiga, σe, apresentado no gráfico tensão x número de ciclos apresentado como σa – Nf; É a amplitude da tensão abaixo da qual a fratura não ocorre, ou somente ocorrerá após um grande número de ciclos (Nf >107)
Figura 3.7

## Slide 13
Dureza é medida como a carga F, dividida pela área projetada de contato, A, quando o penetrador na forma de diamante contra a superfície.
Figura 3.8

## Slide 14
Escalas de dureza comumente utilizadas relacionadas entre si ao limite de proporcionalidade.
Figura 3.9

## Slide 15
A tenacidade a fratura, KIC, medida da resistência a propagação de trincas; o corpo de prova contém uma trinca de comprimento 2c e falha na tensão 2c a tensão σ*; a tenacidade a fratura é então KIC = Yσ*(πc)1/2
Figura 3.10

## Slide 16
A tangente de perda η mede a fração de energia dissipada num ciclo tensão deformação
Figura 3.11

## Slide 17
Desgaste é a perda de material das superfícies quando elas deslizam. A resistência ao desgaste é medido pela constante de desgaste de Archard, KA
Figura 3.12

## Slide 18: Propriedades Térmicas
A capacidade térmica é a energia necessária para aumentar a temperatura da massa de 1 kg de 1oC.
Figura 3.13

## Slide 19
A condutividade térmica λ [W.m-1.K-1] é a habilidade de um material conduzir calor definida em função do fluxo de calor, q em [W.m-2], e do gradiente térmico, dT/dx [oC.m-1].
Figure 3.14

## Slide 20
O coeficiente de expansão térmico linear α mede a variação do comprimento , por unidade de comprimento, quando a amostra é submetida a uma variação de temperatura.
Figura 3.15

## Slide 21: Propriedades Elétricas
Resistividade elétrica, ρe, é medida como gradiente potencial, V/L, dividida pela densidade de corrente, i/A; está relacionada com a resistência , R, pela equação ρe = AR/L
Figura 3.16

## Slide 22
Figura 3.17
Figura 3.18
Constante Dielétrica
Perda Dielétrica
Fator de Perda L
Fator de Potência