## Slide 1: Chapter 5 Seleção de Materiais O Básico

## Slide 2: Chapter 5 Materials Selection The Basics

## Slide 3
Procedimento Básico de Seleção que estabelece uma conexão entre o material e a função
Figura 5.1
A tarefa de seleção em duas linhas é:
Identificar o perfil de atributos desejados; e então
Compará-lo com os dos materiais de engenharia reais para encontrar a melhor combinação.

## Slide 4
O universo de materiais em famílias, classes, subclasses e membros; cada membro é caracterizado por um conjunto de atributos: Suas propriedades
Figura 5.2

## Slide 5: Estratégias de Seleção
Características exigidas são restrições; elas são empregadas para triar e excluir carros não adequados. Os sobreviventes são classificados por custo de propriedade.
Figura 5.3

## Slide 6: Escolhendo um Material
Requisitos de projetos são expressos em primeiro lugar como restrições e objetivos. As restrições são utilizadas para triagem. Os sobreviventes são classificados pelos objetivos, expresso como um índice de material.
Figura 5.14

## Slide 7: Estratégia para Seleção de Materiais
Quatro passos principais:
Tradução
Triagem
Classificação
Documentação
Figura 5.5

## Slide 8: Translating Design Requirements
Tabela 5.1 – Função, Restrições, Objetivos e Variáveis livres | 
Função | O que o componente faz?
Restrições | Quais são as condições não-negociáveis, porém desejáveis que eles devem cumprir?
Objetivo | O que deve ser maximizado ou minimizado?
Variável Livre | Quais são os parâmetros do problema que o projetista tem liberdade de mudar?
Às vezes é útil distinguir entre restrições “absolutas” e “relativas”. Rigidez e resistência devem ser requisitos absolutos (restrições absolutas), custo pode ser negociável (restrição relativa) | 

## Slide 9
Figura 5.14
Requisitos de projeto para o visor do capacete Precisa-se de um material para o visor de um capacete de segurança oara dar máxima proteção ao rosto. Tradução Para permitir clara visão deve ser oticamente transparente. Para proteger o rosto pela frente, pelos lados e por baixo, tem de ser duplamente curvado, o que exige que o material seja moldável. A fratura do visor exporia o rosto a dano; portanto, maximizar a segurança traduz-se em maximizar a resistência à fratura. Propriedade do material que mede a resistência a fratura é a tenacidade à fratura, . Portanto, o objetivo é maximizar .

## Slide 10
Triagem e classificação do capacete Uma busca por materiais transparentes que pode ser moldados resulta na lista a seguir. Os quatro primeiros são termoplásticos; os dois últimos vidros. Os valores de tenacidade à fratura podem ser encontrados no apêndice A. | 
Material Policarbonato (PC) Acetato de celulose (AC) Polimetilacrilato (acrílico, PMMA) Poliestireno (PS) Vidro de cal soda Vidro de borossilicato | Tenacidade à Fratura média 3,4 1,7 1,2 0,9 0,6 0,6
Triagem e classificação do capacete Uma busca por materiais transparentes que pode ser moldados resulta na lista a seguir. Os quatro primeiros são termoplásticos; os dois últimos vidros. Os valores de tenacidade à fratura podem ser encontrados no apêndice A. | 
Material Policarbonato (PC) Acetato de celulose (AC) Polimetilacrilato (acrílico, PMMA) Poliestireno (PS) Vidro de cal soda Vidro de borossilicato | 
Documentação para materiais do visor do capacete Neste ponto ajuda saber como os três candidatos mais bem-classificados na lista do último retângulo de exemplos são usados. Uma rápida consulta à web revela o seguinte. Policarbonato Escudos e óculos de segurança; lentes; acessórios leves; capacetes de segurança; chapas laminadas para vitrificados à prova de bala. Acetato de celulose Armação de óculos; lentes; óculos de segurança; cabos de ferramentas; capas para telas de televisão; acabamentos decorativos, volantes de automóveis PMMA, Plexiglas Lentes de todos os tipos; capotas de carlinga e janelas de aeronaves; recipientes; cabos de ferramentas; óculos de segurança; iluminação, lanternas traseiras de automóveis. Isso é encorajador: Os três materiais tem um histórico de utilização para óculos e escudo de proteção. O que está classificado no posto mais alto da nossa lista – policarbonato – tem um histórico de utilização para capacetes de proteção. Selecionamos esse material, confiantes de que sua alta tenacidade à fratura é a melhor escolha.

## Slide 11: Índices de Material
Resitrções determinam limites de propriedades. Objetivos definem índices de materiais, para os quais se procuram valores extremos.

## Slide 12
FIGURA 5.6
Componentes genéricos: (a) um tirante, um componente sob tração; (b) um painel, carregado sob flexão; (c) e (d) vigas, carregadas sob flexão.

## Slide 13: Minimizar massa: Um tirante leve e forte
Função Objetivo: Equação descreve a quantidade a ser maximizada ou minimizada.
Tabela 5.1 – Função, Restrições, Objetivos e Variáveis livres | 
Função | Tirante de União
Restrições | Comprimento L é especificado (restrições geométricas) O tirante deve suportar a carga axial F* sem falhar (restrição funcional)
Objetivo | Minimizar a massa m do tirante
Variável Livre | Área da seção transversal A Escolha do material

## Slide 14
Pode-se reduzir a massa pela redução da seção transversal, mas há uma restrição: A área A deve ser suficiente para suportar F*, solicitando:
Eliminando A entre essas duas equações, fornece:
O índice do material pode ser geralmente expresso de tal forma que o máximo valor é procurado desta forma o índice do material para um tirante leve e resistente é :

## Slide 15: Minimização de massa Um painel leve e resistente
Função objetivo
Restrição de rigidez
Segundo momento de área
Tabela 5.3 – Requisitos de Projeto para um painel leve e resistente | 
Função | Painel
Restrições | Rigidez de dobramento S* é especificado (restrições funcional) O comprimento L e a largura b especificada (restrição geométrica)
Objetivo | Minimizar a massa m do painel
Variável Livre | Painel espessura h Escolha do material

## Slide 16
Índice de Material para um painel leve e rígido
Índice de material com uma restrição da resistência ao invés da rigidez

## Slide 17: Minimização da massa Uma viga leve e rígida
Tabela 5.4 – Requisitos de Projeto para uma viga leve e rígida | 
Função | Viga
Restrições | Comprimento L é especificado (restrições geométrica) Forma da seção quadrada (restrição geométrica) Viga deve suportar carga de dobramento F sem defletir tanto, significando que a rigidez ao dobramento S é especificada como S* (restrição funcional)
Objetivo | Minimizar a massa m da viga
Variável Livre | Seção transversal A Escolha do material
Função objetivo
Restrição de rigidez
Segundo momento de área

## Slide 18
Índice de Material para uma viga leve e rígida
Índice de material com uma restrição da resistência ao invés da rigidez

## Slide 19: Equação de Performance
O desempenho de um elemento estrutural é determinada por três coisas: requisitos funcionais, a geometria e as propriedades do material da qual é feito.

## Slide 20
A especificação da função, objetivo e restrição conduz a um índice de material. A combinação nas caixas de diálogo destacadas conduz ao índice E1/2/ρ.
Figura 5.7

## Slide 22
Translating and Deriving the Index

## Slide 23
Um gráfico esquemático E-ρ mostrando o limite inferior para E e um superior para ρ.
Figura 5.8

## Slide 24: Classificando: Índices no gráfico
Um gráfico esquemático de E-ρ mostrando as diretivas para três índices de materiais para projetos rígido e leve
Figura 5.9

## Slide 25
Um gráfico esquemático de E-ρ mostrando um conjunto de diretrizes para o índice de material M=E1/3/ρ.
Figura 5.10

## Slide 26
Uma seleção baseada no índice M=E1/3/ρ > 2(GPa)1/3 (Mg/m3) junto com a propriedade limite E > 50 GPa. Os materiais contidos na região de pesquisa se tornam candidatos para o próximo estágio do processo de seleção
Figura 5.11

## Slide 27
Seleção auxiliada por computador utilizando o software CES. O esquema mostra três tipos de janela de seleção. Elas podem ser utilizadas em qualquer ordem de combinação. A máquina de seleção isola o subconjunto de materiais que passam todos os estágios da seleção.
Figura 5.12