## Slide 1: Capítulo 9 Seleção de Material e Forma

## Slide 2
Forma da seção é importante para certos modos de carregamento. Quando a forma é variável, um novo termo Φ – aparece em alguns dos índices do material.
Figura 9.1

## Slide 3
Eficiência mecânica é obtida pela combinação de material com forma macroscópica. A forma é caracterizada pelo fator de forma adimensional Φ.
Figura 9.2

## Slide 5
A melhor combinação material-forma depende do modo de carregamento. Certos elementos estruturais são especialmente projetados para suportar tipos específicos de carregamentos.
Figura 9.3

## Slide 6: Flexão Elásticas de Vigas
Figura 9.4
A rigidez de uma viga é proporcional ao produto EI
A Figura 9.4 apresenta o efeito da forma sobre a rigidez a flexão. A viga de seção quadrada comparada: esquerda, com um tudo de mesma área; direita, com um tudo de mesma rigidez (porém, 4X mais leve).

## Slide 8
Fator de forma para vários elementos estruturais sujeitos a carregamentos de flexão
Figura 9.5

## Slide 9
Um exemplo de múltiplas restrições
Um tubo tem raio r = 10 mm e uma espessura de parede t = 1mm. De quanto ele é mais rijo que um cilindro sólido de mesma massa por unidade de comprimento ml?
Resposta
A diferença é a razão entre os dois fatores de forma. O fator de forma para o tubo, pela Tabela 9.3 é,
Para um sólido de seção circular é,
Desta forma, conclui-se que o tubo é mais rijo por um fator de 10.
Calculando fatores de forma

## Slide 10: Torção Elásticas de Eixos
As formas que resistem bem a flexão, podem não ser tão boas quanto submetidas a torção

## Slide 12
Figura 9.6
Estruturas eficientes apresentam elevados valores da relação I/A2; estruturas ineficientes (aquelas que se flexionam facilmente) apresentam baixos valores. Seções estruturais reais possuem valores de I e A que se encontram nas zonas sombreadas.

## Slide 13
Quando se olha para a flexão plástica, é melhor compará-la ao módulo da seção comparada com a área da seção. Os materiais ótimos tem elevados valores da razão Z/A3/2 .
Figura 9.7

## Slide 14
Um exemplo de múltiplas restrições
Uma viga caixão tem seção quadrada com altura h = 100mm, largura b = 100mm e espessura de parede t = 5mm. Qual é o valor de seu fator de forma ?
Resposta
O fator de forma para seção caixão, da Tabela 9.3 é
A seção caixão é mais forte do que uma viga sólida quadrada com mesma massa por unidade de comprimento por um fator de aproximadamente 4,5.
Avaliação dos Fatores de Forma

## Slide 15
Um exemplo de múltiplas restrições
Uma coluna cilíndrica sólida delgada de altura L suporta uma carga F. Se supercarregada, a coluna falhará por flambagem elástica. De quanto aumentará a capacidade de suportar carga se o cilindro sólido for substituído por um tubo circular oco com a mesma seção transversal A?
Resposta
Substituindo o Imin na Equação 9.14 por da Equação 9.3, obtendo,
A carga de falha aumenta conforme a razão entre o fator de forma para o tubo e o fator de forma do cilindro sólido. O fator de forma para o tubo de parede fina é ; para o cilindro sólido é (Tabela 9.3). A razão é , onde é o raio e a espessura de parede do tubo.
Aumento de Resistência pela Forma

## Slide 16
Se o que se deseja são estruturas rijas e fortes que são eficientes (utilizando a menor quantidade possível de material), faça com que a eficiência do fator de forma seja a maior possível. No entanto, existem limites.
Tabela 9.4 Limites superiores empíricos para os fatores de forma , , e . |  |  |  | 
Material |  |  |  | 
Aços estruturais | 65 | 25 | 13 | 7
Liga de Al 6061 | 44 | 31 | 10 | 8
GFRP e CFRP | 39 | 26 | 9 | 7
Polímeros (por exemplo, náilon) | 12 | 8 | 5 | 4
Madeira (seção sólidas) | 5 | 1 | 3 | 1
Elastômeros | <6 | 3 | - | -
Material |  |  |  | 
Aços estruturais | 65 | 25 | 13 | 7
Liga de Al 6061 | 44 | 31 | 10 | 8
GFRP e CFRP | 39 | 26 | 9 | 7
Polímeros (por exemplo, náilon) | 12 | 8 | 5 | 4
Madeira (seção sólidas) | 5 | 1 | 3 | 1
Elastômeros | <6 | 3 | - | -

## Slide 17
Contornos de fatores de forma ilustrando seus limites superiores
Figura 9.8

## Slide 18
Limites superiores teóricos para fatores de forma

## Slide 19
Diagramas exploram seções estruturais para projetos limitados por rigidez durante flexão.
Cada diagrama compartilha seu eixo com o seu vizinho.
Figura 9.9

## Slide 20: 4-Diagrama de Quatro Quadrantes
Figura 9.10

## Slide 21
Como se utiliza o diagrama de quatro quadrantes
Figura 9.10
Escolha um material para a seção e marque seu módulo E e densidade sobre o diagrama de propriedade de material no primeiro quadrante da figura;
Escolha a rigidez de seção desejada (); é uma restrição que deve ser cumprida pela seção. Trace uma linha horizontal desde o valor de E para o material até o contorno adequado no diagrama de restrições à rigidez no segundo quadrante;
Puxe uma linha vertical desse ponto até o diagrama de forma de seção no terceiro quadrante até encontrar a linha que descreve o fator de forma para a a seção. Valores de I e A fora das faixas sombreadas são proibidos;
Estenda a linha horizontal desse ponto até o diagrama de desempenho no último quadrante. Puxe uma linha vertical desde a densidade no diagrama de materiais. A interseção mostra a massa por unidade de comprimento da seção.

## Slide 22
Comparação de seções de aço, alumínio e madeira para projetos limitados por rigidez.
Figura 9.11

## Slide 23
Diagramas de quatro quadrantes para projetos limitados por resistência
Figura 9.12

## Slide 24: Índices de Material que incluem a forma
Flexão elástica de vigas:
Torção de eixo:
Falha de vigas:
Falha de eixos:

## Slide 25
Um exemplo de múltiplas restrições
Precisa-se de um material conformado para uma viga forte de massa mínima. Há quatro materiais disponíveis cujas propriedades e formas típicas são apresentadas na Tabela 9.6. Qual é a combinação que tem a massa mais baixa para uma resistência à flexão dada?
Resposta
A penúltima coluna da tabela mostra o índice simples de “forma fixa” . A madeira tem o maior valor, mais de três vezes o do aço. Porém, quando cada material é conformado (última coluna), a liga de alumínio vence, suplantando o aço e o GFRP.
Escolha de combinações Materiais e Formas

## Slide 26
Tabela 9.5 Seleção de Material e Forma para uma Viga Leve e Rígida. |  |  |  |  | 
Material | (Mg/m3) | E (Gpa) |  |  | 
Aços 1020 | 7.85 | 205 | 20 | 1.8 | 8.2
Al 6061 T4 | 2.7 | 70 | 15 | 3.1 | 12.0
GFRP (isotrópico) | 1.75 | 28 | 8 | 2.9 | 8.5
Madeira (carvalho) veio | 0.9 | 13.5 | 2 | 4.1 | 5.8
Tabela 9.5 Seleção de Material e Forma para uma Viga Leve e Rígida. |  |  |  |  | 
Material |  | E (Gpa) |  |  | 
Aços 1020 | 7.85 | 205 | 20 | 1.8 | 8.2
Al 6061 T4 | 2.7 | 70 | 15 | 3.1 | 12.0
GFRP (isotrópico) | 1.75 | 28 | 8 | 2.9 | 8.5
Madeira (carvalho) veio | 0.9 | 13.5 | 2 | 4.1 | 5.8
Tabela 9.6 Seleção de Material e Forma para uma Viga Leve e Resistente. |  |  |  |  | 
Material | (Mg/m3) | (MPa) |  |  | 
Aços 1020 | 7.85 | 330 | 5 | 6.1 | 17.8
Al 6061 T4 | 2.7 | 110 | 4 | 8.5 | 21.4
GFRP (isotrópico) | 1.75 | 80 | 3 | 9.3 | 19.3
Madeira (carvalho) veio | 0.9 | 50 | 1.5 | 15 | 19.7
Tabela 9.6 Seleção de Material e Forma para uma Viga Leve e Resistente. |  |  |  |  | 
Material |  |  |  |  | 
Aços 1020 | 7.85 | 330 | 5 | 6.1 | 17.8
Al 6061 T4 | 2.7 | 110 | 4 | 8.5 | 21.4
GFRP (isotrópico) | 1.75 | 80 | 3 | 9.3 | 19.3
Madeira (carvalho) veio | 0.9 | 50 | 1.5 | 15 | 19.7

## Slide 27: Seleção Gráfica Conjugada usando Índice
Figura 9.13

## Slide 28: Materiais Arquitetados
A eficiência mecânica pode ser obtida pela combinação de material com formas microscópicas ou internas, as quais se repetem para fornecer uma estrutura extensiva. A forma é caracterizada por fatores de formas microscópicos, Ψ.
Figura 9.14

## Slide 29
Estrutura microestrutural pode ser combinada com forma macroscópica para fornecer estruturas eficientes. O fator de forma global é o produto dos fatores de forma microscópico e macroscópico.
Figura 9.15
Figura 9.16

## Slide 30
Tabela 9.7 Definições de Fatores de Forma. |  | 
Restrição de Projeto | (Mg/m3) | (MPa)
Rigidez |  | 
Resistência |  | 
* A, I, K, Z e Q são definições no texto e tabulados na Tabela 9.2. |  | 
Tabela 9.7 Definições de Fatores de Forma. |  | 
Restrição de Projeto |  | 
Rigidez |  | 
Resistência |  | 
* A, I, K, Z e Q são definições no texto e tabulados na Tabela 9.2. |  |